Příručky správné praxe

Rozměrové a geometrické specifikace produktů (GPS)

Část 10

Textura povrchu strojních součástí.

Parametry profilu drsnosti, vlnitosti

a základního profilu.

2010

Motto:

Soubor „Příruček správné praxe“ je souborem jednotlivých témat z oblasti rozměrové a geometrické specifikace výrobků (zkratka GPS), presentovanou mezinárodními normami ISO.

Tato příručka je další v pořadí z oblasti GPS. V úvodní příručce jsou shrnuty požadavky na koncepci, principy a pravidla oblasti GPS a především základní pojmy pro pochopení ostatní souvislosti u konkrétních témat.

Tato část se zabývá již konkrétnějšími požadavky na texturu povrchu strojních součástí na výrobních strojírenských výkresech (parametry drsnosti, vlnitosti a základního profilu.

Příručka samozřejmě nemůže nahradit plnohodnotný podklad pro všechny technické činnosti, jakým je technická norma, ale je schopna účelnou zkratkou kumulovat základní poznatky několika norem stejného okruhu pro rychlou orientaci v dané problematice. Na příkladech jsou potom vysvětleny některé formulace a požadavky těchto mezinárodních norem.

Vzhledem k tomu, že normy ISO GPS jsou zaváděny ve všech členských státech jako normy identické, nejsou citované podklady uváděny pod označením ČSN ISO xxx, ale jen jako normy ISO xxx, tak jak to vyžaduje jejich předpis ve výkresové dokumentaci.

Autoři příručky

Zpracovalo: Centrum technické normalizace, ČVUT Praha, Fakulta strojní

Ladislav Pešička, Ing. Jaroslav Skopal, CSc. – Technická normalizační komise č. 7

Vydal:

POZNÁMKA  Tento materiál je podpůrným vysvětlujícím textem a nelze jej využívat jako oficielní normalizační podklad.

Text neprošel jazykovou kontrolou a není průběžně aktualizován

Obsah

Všeobecně	4

Porovnání dřívějšího a současného značení textury povrchu	4

Specifikace textury na výkrese	8

Výběr základních termínů	9

Parametry podle ČSN EN ISO 4287	12

Parametry podle ČSN EN ISO 4287	20

Parametry podle ČSN EN ISO 12085	24

Parametry podle ČSN EN ISO 13565-2	30

Parametry podle ČSN EN ISO 13565-3	33

Příklady volby některých parametrů textury povrchu	37

Příklad specifických požadavků na texturu povrchu určitých výrobků	40

Termíny z oblasti textury povrchu v češtině a angličtině	42

Doplňující informace z oblasti textury povrchu	44

Citované a související podklady	51

# Všeobecně

Předmětem této příručky je stručný výběr z citovaných podkladů, který poslouží složkám technické přípravy výroby, výrobě i servisu k rychlejší orientaci ve složité problematice textury povrchu strojírenských součástí. Pro běžnou praxi uvedený podklad podává také informaci o podstatě rozdílného značení textury povrchu součástí v současné a dřívější technické dokumentaci.

Pro posouzení specifických případů a řešení rozporných stanovisek je potřeba použít jednotlivé normy, související s danou problematikou.

# Porovnání dřívějšího a současného značení textury povrchu

Vzhledem k tomu, že do výroby přichází stále určitá část dřívější dokumentace, je potřeba na jednoduchém příkladě značky drsnosti povrchu vysvětlit základní rozdíly – viz obrázek 1 a 2.

# Obrázek 1                                                   Obrázek 2

Přestože se oba obrázky vizuálně liší jen jiným uspořádáním značky, lze v případě obrázku 2 vysledovat řadu standardních údajů, které jsou implicitně zahrnuty ve značce, bez nutnosti jejich předpisu.

Jde například o:

- jiný systém snímání,

- jiný druh filtru,

- specifikovaná pásma přenosu,

- definovaná vyhodnocovaná délka,

- definován princip 16%,

- kromě parametru drsnosti definovány i parametry vlnitosti a základního profilu.

Uvedené standardní údaje tedy mohou, ale v jednoduchém zápisu nemusí být ve značce přímo vypsány, viz obrázek 9.

Vzhledem ke zmíněné odlišnosti norma ČSN EN ISO 1302 uvádí, že původní dokumentace s dřívějšími značkami drsnosti se musí posuzovat podle norem, platných v době vzniku této dokumentace.

Některé současná a dřívější pojmy

Pro úplnost této informace je potřeba uvést vysvětlení některých pojmů:

- systém snímání údajů z povrchu součásti dotykovým přístrojem (ilustrativní obrázek 3a, b) podle dřívějšího normalizovaného postupu se nazývá „relativní systém snímání“ a používal měřící přístroje s opěrnou patku (skidded) – obrázek 4. Nyní se podle norem GPS používají měřící přístroje s „absolutním systémem snímání“, tj. bez opěrné patky  podle obrázku 5,

- dříve byl normalizován analogový filtr 2RC. Ten však v GPS normách již není uváděn a je nahrazen fázově korigovaným „Gaoussovským“ filtrem,

- v dřívějších normách byla drsnost povrchu definována jedním dlouhovlnným filtrem. Nyní je podle norem GPS textura povrchu, tj. drsnost, vlnitost a základní profil definovány přenosovými pásmy (s krátkovlnnými a dlouhovlnnými filtry). Zjednodušený vývojový diagram posuzováni povrchu je na obrázku 6.

Obrázek 3a) Schematické znázornění

Obrázek 3b) – Ilustrativní příklad dotykového přístroje – provedení

Obrázek 4 – Relativní systém snímání

Obrázek 5 – Absolutní systém snímání

Obrázek 6 – Vývojový diagram posuzování povrchu

- kromě existujícího profilu drsnosti (parametr R) v normách GPS byly definovány další dva profily a to profil vlnitosti (parametr W) a základní profil (parametr P). Současně se rozšířila řada charakteristik (Ra, Rz, Rt atd. a obdobně i Wa, Wz, Wt, atd. a Pa, Pz, Pt atd.) na více než cca 60 variant. Přitom k jednomu povrchu může být použita značka, obsahující několik parametrů (např. Ra, Wt), nebo charakteristik (např. Ra, Rt),

- implicitně jsou v normách GPS stanoveny požadavky na vyhodnocované délky parametrů, nebo jsou dány možnosti jejich individuálního předpisu,

- princip 16% je rovněž dalším parametrem, který se na rozdíl od dřívějšího předpisu uplatňuje implicitně, aniž by se uváděl ve značce. Individuelně lze předepsat jejich negaci principem maxima (předpis „max“). Tento princip 16% znamená, že povrch je v souladu se specifikací na výkrese, když horní mez přesáhne maximálně 16% všech naměřených hodnot (vyjádřených Gaussovou křivkou) na vyhodnocované délce. Ilustrativní příklad viz obrázek 8.

POZNÁMKA

Přenosová pásma lze zobrazit populární formou – viz obrázek 7 - tak, že funkci filtrů si představíme jako síta různé velikosti ok a povrch součásti jako například vrstvu štěrku různé zrnitosti. Potom použitím jemného síta A (představující krátkovlnný filtr Ls) „odfiltrujeme“ z vrstvy štěrku nejemnější částice (nejjemnější vlnové délky) a výsledkem je zbytek bez horního omezení velikosti částic štěrku (základní profil P, od kterého se odvíjejí další charakteristiky, např. Pa, Pt, Pc atd.). Při použití druhého síta B s větší velikostí ok (představující dlouhovlnný filtr Lc) se odfiltrování“ větších zrn štěrku vymezí složka specifikovaného rozsahu (představující profil R, neboli profil drsnosti, od kterého se odvíjejí další charakteristiky, např. Ra, Rt, Rc atd.). Konečně použitím třetího síta C s největší velikostí ok (představující filtr Lf) se „odfiltrují“ největší zrna štěrku (je vymezen profil W, neboli profil vlnitosti, od kterého se odvíjejí další charakteristiky např. Wa, Wt, Wc atd.).

Obrázek 7 – Populárnější zobrazení přenosových pásem

Obrázek 8 – Princip 16%

# Specifikace textury na výkrese

Norma ČSN EN ISO 1302 uvádí celkový rozsah operátoru jako optimální pro jednoznačnost vztahu mezi požadavkem na texturu povrchu a jeho funkcí podle obrázku 9. Z uvedeného operátoru jsou pro nastavení měřícího přístroje důležité: typ filtru, přenosové pásmo, parametry struktury a vyhodnocovaná délka a ostatní údaje jsou zase potřebné pro jednoznačnost vyhodnocení.

Pro rozlišení parametrů jsou dvě skupiny povrchů:

- povrchy vyrobené jedním postupem (například soustružením, nebo broušením apod.) Parametry jsou definovány především normami ČSN EN ISO 4287 a ČSN EN ISO 12085 a jejich výběr je uveden v dalším textu publikace,

- povrchy vyrobené dvěma postupy (např. povrchy broušené a následně superfinišované apod.). Parametry jsou definovány normami ČSN EN ISO 13565-2 a ČSN EN ISO 13565-3 a jejich výběr je uveden v dalším textu.

Aby bylo možné zjednodušit předpis ve značce, byly k některým parametrům zpracovány standardní, implicitně přiřazované podmínky (např. předepsaná horní mez, princip 16%, přenosové pásmo apod.). Rozsah těchto implicitních podmínek je uveden v jednotlivých normách. To umožňuje například jednoduchý předpis textury povrchu Ra 0,8 apod. i když ne vždy s úplně jednoznačným významem. Podle závažnosti požadavku je možné rozsah předpisu měnit, v případech kdy v normách chybí implicitní podmínky, je potřeba tyto požadavky vždy předepsat.

Srovnávání hodnot dvou parametrů textury povrchu má smysl jen tehdy, jestliže obě hodnoty vychází ze stejného základu, kterým je především přenosové pásmo, vyhodnocovaná délka a výrobní postup.

K jednomu povrchu je podle potřeby možno předepsat i více požadavků.

U “X“ 0,08 – 0,8  / Rz  8     max   3,3

Obrázek 9 – Příklad úplného předpisu textury povrchu

# Výběr základních termínů

V tabulce 1 jsou uvedeny některé základní termíny, potřebné pro práci se souborem norem textury povrchu GPS.

Tabulka 1 – Základní termíny textury povrchu

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Profil povrchu |
|  | Profilová metoda hodnocení, kdy profil povrchu vzniká jako průsečnice nerovností s rovinou kolmou k tomuto povrchu. Rovina je tvořena směrem posuvu snímače (souřadnice X) a směrem snímacího hrotu (souřadnice Z) kopírujícího nerovnosti. |
| Prvek profilu |
| Z(x) | Prvek profilu Hodnota pořadnice = výška profilu v libovolné poloze souřadnice X | výstupek profilu a přilehlá prohlubeň |
| Zp | Výška výstupku profilu | vzdálenost nejvyššího bodu profilu od osy X |
| Zv | Hloubka prohlubně profilu | vzdálenost nejnižšího bodu profilu od osy X |
| Pokračování tabulky 1 |
| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| Zt | Výška prvku profilu | součet výšky výstupku a hloubky prohlubně |
| Xs | Šířka prvku profilu | délka úseku osy X protínající prvek profilu |
| Parametry struktury povrchu |
| R | R – parametr | parametr určen z profilu drsnosti |
| W | W – parametr | parametr určen z profilu vlnitosti |
| P | P – parametr | parametr určen ze základního profilu |
| Profily |
| profil | povrchu | průsečnice skutečného povrchu a roviny kolmé k rovině skutečného povrchu |
|  | základní | profil odvozený z profilu povrchu potlačením krátkovlnných složek povrchu filtrem Ls |
|  | drsnosti | profil odvozený ze základního profilu potlačením dlouhovlnných složek filtrem Lc |
|  | vlnitosti | profil odvozený postupnou aplikací filtru Lc a Lf |
| Filtry profilu *) |
| Ls λs | filtr profilu | definuje rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln na povrchu |
| Lc λc | filtr profilu | definuje rozhraní mezi drsností a vlnitostí |
| Lf λf | filtr profilu | definuje rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln na povrchu |
| cut-off | mezní vlnová délka filtru profilu |  |
| Poznámka: *) Ls, Lc, Lf jsou povoleným textovým ekvivalentem označení filtrů λs, λc, λf podle norem |

Pokračování tabulky 1

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Pravidlo 16% při jednostranném tolerování horní meze |
| (16%) | Povrch je považován za přijatelný, jestliže ne více než 16% všech naměřených hodnot parametru Ra 12,5 na vyhodnocované délce přesahuje předepsanou hodnotu této horní meze. Značka se nepředepisuje. Obdobně je to definováno pro dolní mez |
| Pravidlo maxima při jednostranném tolerování horní meze |
| max | Povrch odpovídá požadavku maxima, jestliže žádná z naměřených hodnot parametru na celém kontrolovaném povrchu nepřestoupí ani v jediném případě předepsanou hodnotu horní meze. Obdobně je to definováno pro dolní mez |
| Základní délka |
| lr | Základní délka pro R parametry je rovna vlnové délce dlouhovlnného filtru Lc |
| lw | Základní délka pro W parametry je rovna vlnové délce filtru Lf |
| lp | Základní délka pro P parametry je rovna vyhodnocované délce ln |
| Vyhodnocovaná délka |
| ln | Vyhodnocovaná délka pro R profil obsahuje implicitně 5 základních délek lr. Jejich jiný počet se musí předepsat |
|  | Vyhodnocovaná délka pro W profil není implicitně stanovena a musí být předepsána |
|  | Vyhodnocovaná délka pro P profil se rovná celkové délce předepsaného prvku |

# Parametry podle ČSN EN ISO 4287

V následující tabulce 2 je uveden soubor parametrů drsnosti, vlnitosti a základního profilu a jejich označování podle normy ČSN EN ISO 4287 „Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu“.

Tabulka 2 – Soubor parametrů podle ČSN EN ISO 4287

| Parametry struktury povrchu | Filtrování podle ČSN EN ISO 11562 |
| --- | --- |
|  | Profil |
|  | R | W | P |
| Výškové parametry | výstupků a prohlubní | největší výška výstupku | Rp | Wp | Pp |
|  |  | největší hloubka prohlubně | Rv | Wv | Pv |
|  |  | největší výška profilu | Rz | Wz | Pz |
|  |  | průměrná výška profilu | Rc | Wc | Pc |
|  |  | celková výška profilu | Rt | Wt | Pt |
|  | průměrné hodnoty | průměrná aritmetická úchylka profilu | Ra | Wa | Pa |
|  |  | průměrná kvadratická úchylka profilu | Rq | Wq | Pq |
|  |  | šikmost profilu | Rsk | Wsk | Psk |
|  |  | špičatost profilu | Rku | Wku | Pku |
| Délkové parametry | průměrná šířka prvku profilu | Rsm | Wsm | Psm |
| Hybridní parametry | průměrný kvadratický sklon profilu | Rdq | Wdq | Pdq |
| Křivky a příbuzné parametry | materiálový (nosný) poměr profilu | Rmr(c) | Wmr(c) | Pmr(c) |
|  | rozdíl výšky úseku profilu | Rdc | Wdc | Pdc |
|  | vzájemný materiálový poměr | Rmr | Wmr | Pmr |

Další tabulka 3 obsahuje přehled parametrů, které jsou definovány buď na základní délce lr nebo na vyhodnocované délce ln.

Jednotlivé parametry textury povrchu jsou stručně popsány a zobrazeny v tabulce 4.

Tabulka 3 – Parametry definované na základní nebo vyhodnocované délce

| Význam | Značka | Definována na délce |
| --- | --- | --- |
|  | R | W | P | základní (lr, lw, lp) | Vyhodno- cované (ln) |
| Výškové parametry | Rp | Wp | Pp | ano |  |
|  | Rv | Wv | Pv | ano |  |
|  | Rz | Wz | Pz | ano |  |
|  | Rc | Wc | Pc | ano |  |
|  | Rt | Wt | Pt |  | ano |
|  | Ra | Wa | Pa | ano |  |
|  | Rq | Wq | Pq | ano |  |
|  | Rsk | Wsk | Psk | ano |  |
|  | Rku | Wku | Pku | ano |  |
| Délkové rozměry | Rsm | Wsm | Psm | ano |  |
| Hybridní (tvarové) parametry | Rdq | Wdq | Pdq | ano |  |
| Křivky a odpovídající parametry | Rmr(c) | Wmr(c) | Pmr(c) |  | ano |
|  | Rdc | Wdc | Pdc |  | ano |
|  | Rmr | Wmr | Pmr |  | ano |

Tabulka 4 – Popis parametrů textury podle ČSN EN ISO 4287

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Výškové parametry – výstupky a prohlubně (ISO 4287) |
| Rp Wp Pp | Největší výška výstupku profilu | výška největšího výstupku (Zp) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |

Pokračování tabulky 4

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Rv Wv Pv | Největší hloubka prohlubně profilu | hloubka největší prohlubně profilu (Zv) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |
| Rc Wc Pc | Průměrná výška prvku profilu Rc, Wc, Pc = 1/m Σ Zti (od i =1 do m) | průměrná hodnota výšek prvku profilu (Zt) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |
| Rt Wt Pt | Celková výška profilu | součet výšky nejvyššího výstupku profilu (Zp) a hloubky nejnižší prohlubně profilu (Zv) v rozsahu vyhodnocované délky ln |

Pokračování tabulky 4

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Výškové parametry – průměrné hodnoty pořadnic (ČSN EN ISO 4287) |
| Ra Wa Pa | průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu | aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |
| Rq Wq Pq | Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu | kvadratický průměr pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |
| Rsk Wsk Psk | Šikmost posuzovaného profilu | podíl průměrné hodnoty třetích mocnin pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |
| Rku Wku Pku | Špičatost posuzovaného profilu | podíl průměrné hodnoty čtvrtých mocnin pořadnic Z(x) a čtvrté mocniny Rq, Wq, Pq v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |
| Délkové parametry (ISO 4287) |
| RSm WSm PSm | Průměrná šířka prvků profilu | aritmetický průměr šířek prvků profilu Xs v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |

Pokračování tabulky 4

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Tvarové parametry |
| Rdq Wdq Pdq | Průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu | kvadratický průměr sklonů pořadnic dZ/dX v rozsahu základní délky (lr, lw, lp) |
| Křivky a odpovídající parametry (ISO 4287) |
| Rmr(c) Wmr(c) Pmr(c) | Materiálový poměr profilu (nosný podíl) Rmr(c) = Ml(c) / ln | poměr délky materiálu elementu profilu Ml(c) na dané úrovni c k vyh. délce ln |

Pokračování tabulky 4

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
|  | Křivka materiálového poměru profilu Materiálový poměr profilu v závislosti na (nosná křivka profilu) výšce úrovně |
| Rdc Wdc Pdc | Rozdíl výšky úseku profilu | svislá vzdálenost mezi úrovněmi dvou úseků daného materiálového poměru |

Pokračování tabulky 4

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Rmr Wmr Pmr | Vzájemný materiálový poměr | materiálový poměr určený na úrovni části profilu Rdc, vztažený k úrovni C0 C1 = C0 – Rdc C0 = C(Rmr0) |
|  | Empirické rozdělení výšek profilu | hustota pravděpodobnosti pořadnic Z(x) v rozsahu vyhodnocované délky |

# Parametry podle ČSN EN ISO 4287

Požadavky na drsnost (R) – tabulky 5, W – tabulka 6 a na P – tabulka 7.

Tabulka 5  - Parametry R (drsnosti) podle ČSN EN ISO 4287

| Parametr drsnosti R a charakteristiky |
| --- |
| R | výškové | Délko-vé | hybridní | křivky a parametry |
|  | výstupek - prohlubeň | průměrné hodnoty |  |  |  |
|  | Rp | Rv | Rz | Rc | Rt | Ra | Rq | Rsk | Rku | Rsm | Rdq | Rmr(c) | Rdc | Rmr |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| R | Standardní: ln = 5 . lr (lr je základní délka). Standardní ln se v označení nepředepisuje Volená: ln = x.lr (x je počet základních délek). V označení se předepisuje počtem základních délek ve vyhodnocované délce, např. Rz8 (tj. vyhodnocovaná délka obsahuje 8 základních délek). |
| Přenosové pásmo |
| R | Přenosové pásmo je vymezeno krátkovlnným filtrem Ls a dlouhovlnným filtrem Lc, který označuje základní délku (lr) úplný profil Ls drsnost Lc (vlnitost) Standardní přenosová pásma se v označení nepředepisují (viz tabulka) |
|  | Ls | Lc | poměr Lc/Ls | r (rádius hrotu) | Max. rozteč bodů profilu | pro Ra > 0,5 a pro Rz > 3 může být použit r = 5 bez rozdílu výsledků |
|  | mm | mm |  | μm | μm |  |
|  | 0,0025 | 0,08 | 30 | 2 | 0,5 |  |
|  | 0,0025 | 0,25 | 100 | 2 |  |  |
|  | 0,0025 | 0,8 | 300 | 2 (5)* |  |  |
|  | 0,008 | 2,2 | 300 | 5 | 1,5 |  |
|  | 0,025 | 8 | 300 | 10 | 5 |  |
|  | Předepisované přenosové pásmo: předepsána jen základní délka jako Lc, například – 0,8 / Ra 3,6 Využívá se standardní přenosové pásmo, krátkovlnný filtr Ls je 0,0025 podle tabulky. Předřazeno znaménko -. Doporučuje se uvádět základní délku u povrchů s vyššími požadavky na funkci povrchu. krátkovlnný i dlouhovlnný filtr potřebných hodnot např. 0,008 – 0,8 / Ra 3,6 |

Pokračování tab. 5

| Pravidlo 16% a max |
| --- |
| R | Standardní: pravidlo 16%, v označení se nepředepisuje Předepisované: pravidlo maxima, v označení se předepisuje zkratkou max, např. Ra max 1,6 |
| Typ meze parametru |
| R | Jednostranná horní mez parametru – neoznačuje se smluvní značkou, např. Ra 6,3 Jednostranná dolní mez parametru – označí se písmenem L , např. L Ra 3,2 Oboustranná mez parametru se označí písmenem: U pro horní mez, L pro dolní mez, například U Ra 0,8 L Ra 0,2 |
| Mezní hodnota parametru |
| R | Předepisuje se v μm za parametrem a charakteristikou, např. Ra 1,6, nebo za počtem základních délek ve vyhodnocované délce, např. Ra 8 0,4, nebo za pravidlem maxima, např. Ra max 3,2 |
| Směr nerovností |
| R | V označení se směr nerovností se předepisuje jen v případě potřeby. Smluvní značky: ┴ ... směr kolmý k obrysové čáře = .... směr rovnoběžný s obrysovou čarou X ... směr zkřížený ve dvou směrech šikmo k obrysové čáře M ... směr libovolný С ... směr přibližně kruhový ke středu R ... směr přibližně radiální ke středu P ... bodový povrch |
| Typ výrobního procesu |
| R | s odběrem materiálu bez odběru materiálu, nebo ponechán ve stavu po předchozím postupu povrch po obrysu prvku s přídavkem na opracování 3 |
| Periodický a neperiodický povrch |
| R | Pro periodický a neperiodický povrch není standardní pravidlo |

Tabulka 6 - Parametry W (vlnitosti) podle ČSN EN ISO 4287

| Parametry vlnitosti W a charakteristiky |
| --- |
| W | výškové | Délko- vé | hybr. | křivky s parametry |
|  | výstupek - prohlubeň | průměrné hodnoty |  |  |  |
|  | Wp | Wv | Wz | Wc | Wt | Wa | Wq | Wsk | Wku | Wsm | Wdq | Wmr(c) | Wdc | Wmr |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| W | Standardní: ln není není stanovena, Volená: ln = x.lw (x je počet základních délek). V označení se předepisuje počtem základních délek ve vyhodnocované délce, např. Wz5 tj. vyhodnocovaná délka s 5-ti základními délkami. |
| Přenosové pásmo |
| W | Přenosové pásmo je vymezeno krátkovlnným filtrem Lc a dlouhovlnným filtrem Lf, který označuje základní délku lw základní profil drsnost Lc vlnitost Lf Standardní: přenosové pásmo není definováno. Volené: předepisuje se v označení hodnotami Lc – Lf , např. 0,8 – 25 / Wz 10 Pokud je pro stejný povrch předepsána drsnost, lze vlnitost předepsat Lc drsnosti a jejím násobkem formou této značky, např. pro 12-ti násobek: Lc – 12Lc /Wz 125 |
| Ostatní údaje |
| W | obdobně jako u drsnosti podle ISO 4287 |

Tabulka 7 - Parametry P (základního profilu) podle ČSN EN ISO 4287

| Parametry základního profilu P a charakteristiky |
| --- |
| P | výškové | délkové | hybr. | křivky s parametry |
|  | výstupek - prohlubeň | průměrné hodnoty |  |  |  |
|  | Pp | Pv | Pz | Pc | Pt | Pa | Pq | Psk | Pku | Psm | Pdq | Pmr(c) | Pdc | Pmr |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| P | Standardní ln se rovná celkové délce prvku. |
| Přenosové pásmo |
| P | Přenosové pásmo je vymezeno jen krátkovlnným filtrem Ls. úplný profil Ls základní profil Standardní: přenosové pásmo není definováno. Volené: Přenosové pásmo je vymezeno pouze krátkovlnným filtrem Ls. V označení je potřeba jej předepsat, např. 0,0025 – / Pz 50. Za hodnotou krátkovlnného filtru je znaménko -. Pouze ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje funkce povrchu, lze předepsat dlouhovlnný filtr (vyznačující základní délku), např. – 25 / Pz 100 |

# Parametry podle ČSN EN ISO 12085

V následujících tabulkách jsou uvedeny parametry motif drsnosti a vlnitosti podle ČSN EN ISO 12085. Význam jednotlivých parametrů struktury povrchu podle této normy uvádí tabulka 8.

Tabulka 8 – Profily podle ČSN EN ISO 12085

| Parametry motif | Filtrování pro proces motif |
| --- | --- |
|  | Profil |
|  | R | W | P |
| drsnost | největší hloubka profilu prvku drsnosti | Rx |  | - |
|  | průměrná rozteč profilu prvku drsnosti | AR |  | - |
|  | průměrná hloubka profilu prvku drsnosti | R |  | - |
| vlnitost | největší hloubka profilu prvku vlnitosti | - | Wx | - |
|  | průměrná hloubka profilu prvku vlnitosti | - | W | - |
|  | průměrná rozteč prvku vlnitosti | - | AW | - |
|  | celková hloubka prvku vlnitosti | - | Wte | - |
| P profil | není pro motif definován | - | - | - |

Definování parametrů struktury na vyhodnocované délce uvádí tabulka 9.

Tabulka 9 - Parametry a vyhodnocovaná délka podle ČSN EN ISO 12085

| Význam | Značka | Definována na délce |
| --- | --- | --- |
|  | R | W | P | základní (l) | vyhodnocované (ln) |
| Parametry motif | R | W | - |  | ano |
|  | Rx | Wx | - |  | ano |
|  | AR | AW | - |  | ano |
|  |  | Wte | - |  | ano |

Význam parametrů je uveden v tabulce 10.

Tabulka 10 - Význam parametrů podle ČSN EN ISO 12085

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Metoda motif (ISO 12085) |
|  | motif |  | úsek základního profilu mezi nejvyššími body dvou místních výstupků profilu, charakterizo- ván jeho délkou (ARi nebo AWi) a jeho dvěma prohlubněmi (Hj nebo HWj) |
|  | motif drsnosti |  | motif drsnosti odvozený použitím operátoru s mezní hodnotou A Motif má délku ARi menší nebo rovnou definované mezní délce A v intervalu mezi Ls až A |
| AR | Střední rozteč prvků motif drsnosti |  | Střední aritmetická hodnota délek ARi prvků motif drsnosti v rozsahu vyhodnocované délky |
| R | Střední hloubka prvků motif drsnosti |  | Střední aritmetická hodnota hloubek Hj prvků motif drsnosti v rozsahu vyhodnocované délky |
| Rx | Největší hloubka profilu nerovnosti |  | Největší hloubka Hj v rozsahu vyhodnocované délky |

Pokračování tab. 10

|  | motif vlnitosti | Motif odvozený na horní obálce použitím operátoru s mezní hodnotou B. Motif má délku AWi větší než A a menší nebo rovnu B (interval mezi A až B) |
| --- | --- | --- |

Pokračování tab. 10

| Značka | Prvek |  | Vysvětlení / obrázek |
| --- | --- | --- | --- |
| AW | Střední rozteč prvků motif vlnitosti |  | střední aritmetická hodnota délek Awi prvků motif vlnitosti v rozsahu vyhodnocované délky |
| W | Střední hloubka prvků motif vlnitosti |  | střední aritmetická hodnota hloubek Hwj prvků motif vlnitostii v rozsahu vyhodnocované délky |
| Wx | Největší hloubka vlnitosti |  | největší hloubka Hwj v rozsahu vyhodnocované délky |
| Wte | Celková hloubka vlnitosti | vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem horní obálky základního profilu, měřená kolmo na obecný směr základního profilu |

Požadavky na R – parametry jsou uvedeny v tabulce 11, na W – parametry v tabulce 12.

Tabulka 11 - Parametry R (drsnosti) podle ČSN EN ISO 12085

| Parametr drsnosti R a charakteristiky |
| --- |
| R | Metoda motif |
|  | R | Rx | AR |  |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| R | Standardní: ln = 16 mm (podle tabulky uvedené v přenosovém pásmu) se v označení neuvádí. Předepsaná: uvede se uvnitř lomítek, např. / 6 / R 10, pokud neodpovídá tabulce uvedené v přenosovém pásmu. |
| Přenosové pásmo |
| R | Přenosové pásmo je vymezeno krátkou vlnovou délkou Ls a mezí A pro dlouhou vlnovou délku. Standardní přenosové pásmo (viz tabulka) se v označení nepředepisuje. |
|  | Ls | A | Vyhodnocovaná délka ln | Poloměr hrotu r |  |
|  | mm | mm | mm | μm |  |
|  | 0,008 | 0,5 | 16 | 5 ±1 |  |
|  | Pokud je Ls standardní (dle této tabulky), lze v označení uvést jen odlišnou hodnotu A (s předřazeným - ) a vyhodnocovanou délku v lomítkách, např. – 0,3 / 6 / AR 0,1 |  |
|  | U předepsaného lze využít ostatní parametry této tabulky: |  |  |
|  | Ls | A | Vyhodnocovaná délka Ln | Poloměr hrotu r |  |
|  | mm | mm | mm | μm |  |
|  | 0,0025 | 0,002 | 0,64 | 2 ±0,5 |  |
|  | 0,0025 | 0,1 | 3,2 | 2 ±0,5 |  |
|  | 0,025 | 2,5 | 80 | 10 ±2 |  |
|  | Při tomto předpisu se odpovídající vyhodnocovaná délka Ln neuvádí, ale v označení se přenosové pásmo oddělí 2 lomítky, např. 0,0025 – 0,1 // Rx 0,2 |  |
| Pravidlo 16% |
| R | Standardní: pravidlo 16%, v označení se nepředepisuje Pravidlo maxima se neuplatňuje. |
| Ostatní údaje |
| R | obdobně jako u drsnosti podle ČSN EN ISO 4287 |

Tabulka 12 - Parametry W (vlnitosti) podle ČSN EN ISO 12085

| Parametr vlnitosti W a charakteristiky |
| --- |
| W | Metoda motif |
|  | W | Wx | AW | Wte |  |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| W | Standardní: ln = 16 mm (podle tabulky uvedené v přenosovém pásmu) se v označení neuvádí. Předepsaná: uvede se uvnitř lomítek, např. / 10 / W 4, pokud neodpovídá tabulce uvedené v přenosovém pásmu. |
| Přenosové pásmo |
| W | Přenosové pásmo je vymezeno mezí A (pro krátkou vlnovou délku) a mezí B (pro dlouhou vlnovou délku). Standardní přenosové pásmo (viz tabulka) se v označení nepředepisuje, např. W 2 |
|  | A | B | Vyhodnocovaná délka ln | Ls | Poloměr hrotu r |  |
|  | mm | mm | mm | μm | μm |  |
|  | 0,5 | 2,5 | 16 | 8 | 5 ±1 |  |
|  | U předepsaného lze využít ostatní parametry této tabulky: |  |
|  | A | B | Vyhodnocovaná délka ln | Ls | Poloměr hrotu r |  |
|  | mm | mm | mm | μm | μm |  |
|  | 0,002 | 0,1 | 0,64 | 2,5 | 2 ±0,5 |  |
|  | 0,1 | 0,5 | 3,2 | 2,5 | 2 ±0,5 |  |
|  | 2,5 | 12,5 | 80 | 25 | 10 ±2 |  |
|  | Při tomto předpisu se odpovídající vyhodnocovaná délka Ln neuvádí, ale v označení se přenosové pásmo oddělí 2 lomítky, např. 0,1 – 0,5 // Rx 0,2 |  |
| Pravidlo 16% |
| W | Standardní: pravidlo 16%, v označení se nepředepisuje Pravidlo maxima se neuplatňuje. |
| Ostatní údaje |
| W | obdobně jako u drsnosti podle ČSN EN ISO 4287 |

# Parametry podle ČSN EN ISO 13565-2

V následujících tabulkách jsou uvedeny parametry textury povrchu, založené na lineární křivce poměru materiálu podle ČSN EN ISO 13565-2. Význam jednotlivých parametrů textury povrchu podle této normy uvádí tabulka 13 a 14.

Tabulka 13 – Parametry podle ČSN EN ISO 13565-2 založené na lineární křivce poměru materiálu

| Parametry | Filtrování podle ČSN EN ISO 13565-1 |
| --- | --- |
|  | Profil R |
| hloubka jádra profilu | Rk |
| materiálové podíly v procentech | Mr1, Mr2 |
| redukované výšky výstupků | Rpk |
| redukované hloubky prohlubní | Rvk |
|  | Filtrování podle ČSN EN ISO 12085 |
| Parametry | Profil R |
| hloubka jádra profilu | Rke |
| materiálové podíly v procentech | Mr1e, Mr2e |
| redukované výšky výstupků | Rpke |
| redukované hloubky prohlubní | Rvke |

Tabulka 14 - Význam jednotlivých parametrů podle ČSN EN ISO 13565-2

| Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru (ČSN EN ISO 13565-2) |
| --- |
| Značka | Prvek |  | Vysvětlení/Obrázek |
|  | Jádro profilu drsnosti |  | profil drsnosti s vyloučením vyčnívajících výstupků a hlubokých prohlubní |
| Rk | Hloubka jádra drsnosti |  | hloubka jádra profilu drsnosti |
| Mr1 | Materiálový podíl (výstupky) |  | úroveň, vyjádřená v %, určená průsečíkem přímky, oddělující vyčnívající výstupky od jádra profilu drsnosti |
| Mr2 | Materiálový podíl (prohlubně) |  | úroveň, vyjádřená v %, určená průsečíkem přímky, oddělující hluboké prohlubně od jádra profilu drsnosti |
| Rpk | Redukovaná výška výstupků |  | střední výška výstupků vyčnívajících nad jádrem profilu drsnosti |
| Rvk | Redukovaná hloubka prohlubní |  | střední hloubka prohlubní pod jádrem profilu drsnosti |

Definování parametrů textury na základní nebo vyhodnocované délce uvádí tabulka 15. Požadavky na R – parametry jsou uvedeny v tabulce 16.

Tabulka 15 – Parametry a vyhodnocovaná délka podle ČSN EN ISO 13565-2

| Význam | Značka | Definována na délce |
| --- | --- | --- |
|  | R | W | P | Základní (l) | vyhodnocované (ln) |
| Parametry křivky lineárního poměru materiálu | Rk, Rke | - | - | - | ano |
|  | Mr1, Mr1e | - | - | - | ano |
|  | Mr2, Mr2e | - | - | - | ano |
|  | Rvk, Rvke | - | - | - | ano |

Tabulka 16 - Parametry R (drsnosti) podle ČSN EN ISO 13565-2

| Parametry základního profilu R a charakteristiky |
| --- |
| R | Parametry založené na lineární křivce poměru materiálu podle ČSN EN ISO 13565-2 |
|  | Rk Rke | Rpk Rpke | Rvk Rvke | Mr1 Mr1e | Mr2 Mr2e |  |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| R | Standardní: první ln = 4 mm (tj. pětinásobek Lc - viz tabulka přenosového pásma), v označení se nepředepisuje druhá ln = 12,5 mm (dtto), v označení se nepředepisuje. Předepsaná: při jiném počtu než 5-ti násobku se uvede počet za parametrem, např. Rvk8 .. |
| Přenosové pásmo |
| R | Přenosové pásmo je vymezeno krátkovlnným filtrem Ls a dlouhovlnným filtrem Lc. Standardní přenosové pásmo: Ls Lc Ln poznámka mm mm mm první 0,0025 0,8 4 nepředepisuje se druhé 0,008 2,5 12,5 předepisuje se Poznámka: druhé přenosové pásmo se předepíše např.: 0,008 – 0,25 / Rk ... |
| Pravidlo 16% a max |
| R | Standardní: pravidlo 16%, v označení se nepředepisuje Předepisované: pravidlo maxima, v označení se předepisuje zkratkou max, např. Rkmax 4,2 |
| Ostatní údaje |
| R | obdobně jako u drsnosti podle ČSN EN ISO 4287 |

# Parametry podle ČSN EN ISO 13565-3

V následujících tabulkách jsou uvedeny parametry textury povrchu podle ČSN EN ISO 13565-3, založené na materiálové pravděpodobnostní křivce.

Význam jednotlivých parametrů struktury povrchu podle této normy uvádí tabulka 17.

Definování parametrů struktury na základní nebo vyhodnocované délce uvádí tabulka 18.

Tabulka 17 – Parametry podle ČSN EN ISO 13565-3

| Parametry | Filtrování podle ČSN EN ISO 13565-1 |
| --- | --- |
| Parametry drsnosti | Profil R |
| sklon přímky v oblasti plošinek | Rpq |
| sklon přímky v oblasti prohlubní | Rvq |
| relativní materiálový poměr v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní | Rmq |
|  | Filtr Ls |
| Parametry textury profilu | Profil P |
| sklon přímky v oblasti plošinek | Ppq |
| sklon přímky v oblasti prohlubní | Pvq |
| relativní materiálový poměr v průsečíku oblasti plošinek a prohlubní | Pmq |

Tabulka 18 – Parametry a vyhodnocovaná délka podle ČSN EN ISO 13565-3

| Význam | Značka | Definována na délce |
| --- | --- | --- |
|  | R | W | P | Základní (l) | vyhodnocované (ln) |
| Parametry pravděpodobnostní křivky materiálu | Rpq | - | Ppq |  | ano |
|  | Rvq | - | Pvq |  | ano |
|  | Rmq | - | Pmq |  | ano |

Význam parametrů je uveden v tabulce 19.

Tabulka 19 – Význam parametrů podle ČSN EN ISO 13565-3

| Značka | Prvek | Vysvětlení/obrázek |
| --- | --- | --- |
| Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu (ČSN EN ISO 13565-3) |
|  | Pravděpodobnostní křivka materiálu 0,5 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3s | křivka materiálového poměru, kde poměr délky profilu je vyjádřen jako Gaussova křivka v hodnotách směrodatné odchylkyna vodorovné ose - 2s - s 0 s 2s 3s |
| Rpq Ppq | Parametr Rpq (Ppq) |  | sklon regresní přímky v oblasti plošinek |
| Rvq Pvq | Parametr Rvq (Pvq) |  | sklon regresní přímky v oblasti prohlubní |
| Rmq Pmq | Parametr Rmq (Pmq) 0,5 0 - 0,5 - 1 - 2 | relativní materiálový poměr v místě průsečíku oblastí plošinek a prohlubní |

Požadavky na R – parametry jsou uvedeny v tabulce 20.

Požadavky na P – parametry jsou uvedeny v tabulce 21.

Tabulka 20 – Parametry R (drsnosti) podle ČSN EN ISO 13565-3

| Parametry základního profilu R a charakteristiky |
| --- |
| R | Parametry založené na materiálové pravděpodobnostní křivce |
|  | Rpq | Rvq | Rmq |  |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| R | Standardní: první ln = 4 mm (tj. pětinásobek Lc - viz tabulku přenosového pásma), v označení se nepředepisuje druhá ln = 12,5 mm (dtto), v označení se nepředepisuje. Předepsaná: při jiném počtu než 5-ti násobku se uvede počet za parametrem, např. Rvq8 .. |
| Přenosové pásmo |
| R | Přenosové pásmo je vymezeno krátkovlnným filtrem Ls a dlouhovlnným filtrem Lc. Standardní přenosové pásmo: Ls Lc Ln poznámka mm mm mm první 0,0025 0,8 4 nepředepisuje se druhé 0,008 2,5 12,5 předepisuje se Poznámka - druhé přenosové pásmo se předepíše: 0,008 – 0,25 / Rpq ... |
| Pravidlo 16% a max |
| R | Standardní: pravidlo 16%, v označení se nepředepisuje Předepisované: pravidlo maxima, v označení se předepisuje zkratkou max (např. Rpqmax) |
| Ostatní údaje |
| R | obdobně jako u drsnosti podle ČSN EN ISO 4287 |

Tabulka 21 – Parametry P (základního profilu) podle ČSN EN ISO 13565-3

| Parametry základního profilu P a charakteristiky |
| --- |
| P | Parametry založené na materiálové pravděpodobnostní křivce |
|  | Ppq | Pvq | Pmq |  |
| Vyhodnocovaná délka ln |
| P | Standardní: celková délka prvku, v označení se nepředepisuje. Výjimečně předpis viz přenosové pásmo. |
| Přenosové pásmo |
| P | Přenosové pásmo je vymezeno pouze krátkovlnným filtrem Ls. V označení je potřeba jej předepsat, např. 0,0025 – / Pvq .. Pouze ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje funkce povrchu, lze předepsat dlouhovlnný filtr (vyznačující základní délku), např. – 25 / Pvq ... |
| Pravidlo 16% a max |
| P | Standardní: pravidlo 16%, v označení se nepředepisuje Předepisované: pravidlo maxima, v označení se předepisuje zkratkou max (např. Ppqmax) |
| Ostatní údaje |
| P | obdobně jako u drsnosti podle ČSN EN ISO 4287 |

# Příklady volby některých parametrů textury povrchu

Rozhodujícím požadavkem pro předpis parametru struktury je funkce dané plochy. Uvedené náměty pouze ilustrují různé možnosti volby.

Příklad volby požadavku pro běžný povrch, zhotovený jednou operací, zabezpečený parametrem drsnosti, kde jsou v označení využity především standardní prvky, je uveden v tabulce 22.

Možnost volby požadavku na povrch zhotovený jednou operací s vlivem na jeho materiálový poměr (nosný podíl) pro proces zaběhání (vytvoření plošinek na výstupcích), viz tabulka 23.

Příklad uplatnění požadavku pro povrch zhotovený dvěma následnými operacemi (např. broušení a superfiniš) při požadovaném jeho vlivu parametru nosnost povrchu, viz tabulka 24

Příklad volby požadavku pro běžný povrch, zhotovený jednou operací, zabezpečený parametrem vlnitosti, viz tabulku 25.

POZNÁMKA  Hodnoty uvedené v tabulkách 25 až 28 jsou pouze ilustrativní pro naznačení posloupnosti zápisu a nelze je použít jako konkrétní předpis.

Tabulka 22

Parametr drsnosti Ra – běžné požadavky, jedna operace - podle ČSN EN ISO 4287

Ve značce předepisované požadavky na: parametr Ra mezní hodnota – podle doporučené řady hodnot (0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,8 - 1,6 – 3,2 – 6,3 – 12,5 – 25 – 50 – 100) odebíraný nebo neodebíraný povrch (tvar značky) směr nerovností jen v případě potřeby vztah „po obvodě“ jen v případě potřeby operace jen v případě potřeby (např. broušeno) Příklady: Implicitně stanovené (nepředepisované) parametry: druh filtru, přenosové pásmo, vyhodnocovaná délka (počet základních délek), pravidlo 16%, horní mez označením U Poznámka Podobně i u dalších příkladů

Tabulka 23

Parametry drsnosti Ra a Rmr(c) (požadavky na materiálový poměr – nosný podíl - pro proces zaběhání, tj. vytvoření plošinek na výstupcích) – jedna operace – podle ČSN EN ISO 4287

Ve značce předepisované požadavky na: parametr Ra parametr Rmr s hodnotou úrovně (c) Příklad: mezní hodnota Ra – podle požadavku odebíraný povrch (tvar značky) směr nerovností jen v případě potřeby vztah „po obvodě“ jen v případě potřeby operace jen v případě potřeby (např. broušeno) Ostatní údaje dány implicitně

Tabulka 24

Parametry drsnosti Rr1, Mr2, Rk – dvě výrobní operace – nosnost povrchu – podle ČSN EN ISO 13562

Ve značce předepisované požadavky na: parametry Rk, Mr1 a Mr2 Příklad: horní a dolní mez Rk směr nerovností (jen v případě potřeby) vztah „po obvodě“ (jen v případě potřeby) operace (jen v případě potřeby) Ostatní údaje dány implicitně

Tabulka 25

Parametr vlnitosti Wa – běžný povrch – jedna operace – podle ČSN EN ISO 4287

Ve značce předepisované požadavky na:: přenosové pásmo odebíraný povrch (tvar značky) směr nerovností jen v případě potřeby vztah „po obvodě“ jen v případě potřeby operace jen v případě potřeby (např. broušeno) Příklad: Pokud je stejný povrch předepsán drsností, lze přenosové pásmo nebo cat-off pro vlnitost předepsat násobkem základní délky, například Ostatní údaje dány implicitně

# Příklad specifických požadavků na texturu povrchu určitých výrobků

Kromě běžných požadavků, které jsou specifikovány v normách GPS, mohou být pro určité skupiny výrobků stanoveny i jiné postupy. Takovým případem je v rámci Evropské unie problematika kontroly plochých kovových výrobků, zhotovených válcováním, bez pokovení nebo s pokovením apod. Ta je řešena normou ČSN EN 10049 „Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků.“ Konkrétně se jedná o plechy pro obalový a automobilový průmysl. Norma byla zpracována technickou komisí pro kovy, mimo rámec GPS. Vychází však ze základních norem GPS s parametry a požadavky pro uvedené druhy výrobků. Jsou v ní například stanovena specifická přenosová pásma, tvar snímacího hrotu nebo dvojitá či jednoduchá podpěrná botka (uvedené pro ilustraci na obrázku 10 a 11)  apod.

Obrázek 10 – Dvojitá podpěrná botka

Obrázek 11 – jednoduchá podpěrná botka

Příklad tabulky požadavků na měření textury povrchu podle ČSN EN 10049

| Pole aplikace | Jednotka | Aplikační skupina 1 | Aplikační skupina 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cut.off λc | mm | 2,5 | 0,8 b |
| Čára části c1 | μm | + 0,5 | c |
| Čára části c2 | μm | - 0,5 | c |
| Přenosové pásmo λc / λs | - | 300/1 | 300/1 |
| Vyhodnocovaná délka lm | mm | 5 λc | 5 λc |
| Maximální rozestup vzorkování | μm | 1,5 | 0,5 |
| Maximální měřící síla | mN | 1 | 1 |
| Maximální rychlost měření | mm/sec | 1 | 1 |
| Směr měření pro stochastické povrchy | - | Doporučený směr je kolmý na směr válcování |

Počet výstupků RPc  na  vyhodnocovanou délku lm  je vyjádřen jako absolutní číslo na cm. Výškové rozlišení je provedeno postupným protínáním spodní části čarou c2  (směrem nahoru) a vrchní částí čarou c1 (směrem dolů), viz obrázek 12.

- Střední čára

Obrázek 12 – Příklad z ČSN EN 10049

# Termíny z oblasti textury povrchu v češtině a angličtině

Pro potřeby rychlé orientace v technických podkladech z uvedené oblasti slouží výběr termínů v tabulce 26.

Tabulka 26 - Česko – anglické termíny

| Český termín | Anglický termín |
| --- | --- |
| profil povrchu | surface profile |
| základní profil | primary profile |
| profil drsnosti | roughness profile |
| profil vlnitosti | waviness profile |
| filtr profilu | profile filter |
| základní délka | sampling lenght |
| vyhodnocovaná délka | evaluation lenght |
| střední čára profilu drsnosti | mean line for the roughness profile |
| střední čára profilu vlnitosti | mean line for the waviness profile |
| střední čára základního profilu | mean line for the primary profile |
| profil povrchu | surface profile |
| výška výstupku profilu | profile peak heigt |
| hloubka prohlubně profilu | profile walley depth |
| výška prvku profilu | profile element heigt |
| šířka prvku profilu | profile element width |
| hodnota pořadnice | ordinate value |
| místní sklon | local slope |
| materiálová délka profilu na úrovni c | material lenght of profile at the level c |
| největší výška výstupku profilu | maximum profile peak height |
| největší hloubka prohlubně profilu | maximum profile valley depth |
| největší výška profilu | maximum height of profile |
| průměrná výška prvku profilu | mean height of profile elements |
| celková výška profilu | total height of profile |
| průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu | arithmetical mean deviation of the assessed profile |
| průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu | root mean square deviation of the assessed profile |
| šikmost posuzovaného profilu | skewness of the assessed profile |
| špičatost posuzovaného profilu | kurtosis of the assessed profile |
| průměrná šířka prvků profilu | mean width of the profile elements |
| průměrný kvadratický sklon posuzovaného profilu | root mean square slope of the assessed profile |
| materiálový poměr profilu | materia ratioof the profile |
| Pokračování tabulky 26 |  |
| křivka materiálového poměru profilu | material ratio curve of the profile |
| rozdíl výšky úseku profilu | profile section height differencre |
| vzájemný materiálový poměr | relative material ratio |
| empirické rozdělení výšek profilu | profile height amplitude curve |
| motif drsnosti | roughness motif |
| střední rozteč prvků motif drsnosti | mean spacing of roughness motifs |
| střední hloubka prvků motif drsnosti | mean depth of roughness motifs |
| největší hloubka profilu nerovnosti | maximum depth of profile irregularity |
| motif vlnitosti | waviness motif |
| střední rozteč prvků motif vlnitosti | mean spacing of wiviness motifs |
| střední hloubka prvků motif vlnitosti | mean depth of wiviness motifs |
| největší hloubka vlnitosti | maximum depth of wiviness |
| celková hloubka vlnitosti | total depth of wiviness |
| jádro profilu drsnosti | roughness core profile |
| hloubka jádra profilu drsnosti | core roughness depth |
| materiálový podíl | materia portion |
| redukovaná výška výstupků | reduced peak height |
| redukovaná hloubka prohlubní | reduced walley depths |
| pravděpodobnostní křivka materiálu | material probability curve |

# Doplňující informace z oblasti textury povrchu

- Při posuzování textury povrchu se neuvažují nedokonalosti povrchu. To znamená, že povrch se měří mimo oblasti nedokonalostí, definovaných normou ČSN EN ISO 8785 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Nedokonalosti povrchu – Termíny, definice a parametry. Tato norma obsahuje celou řadu určitých defektů povrchu, které mohou vzniknout při výrobě, manipulaci, skladování apod.

- Spolehlivost rozhodnutí o shodě výsledku posouzení povrchu se specifikací na výkrese je také závislé např. u drsnosti  na počtu základních délek ve vyhodnocované délce a na počtu měření (počtu vyhodnocovaných délek).

- Dokazování shody se specifikací závisí na měřených hodnotách, nyní podle požadavků GPS i s uvážením nejistot měření. Pokud je na výkrese předepsán požadavek „max“, provádí se měření alespoň 3x na místech, kde lze očekávat nejhorší výsledky (ale mimo nedokonalostí povrchu).

- V případě dohody se podle normy GPS připouští možnost zjednodušené kontroly drsnosti povrchu a to ve dvou krocích:

Krok 1 – vizuální zkouška. Ta postačuje v případech, kdy je kontrola měřením zbytečná a povrch lze považovat za zřejmě lepší nebo zřejmě horší, než je specifikovaná hodnota na výkrese.

Krok 2 – zkouška měřením, když se nelze dohodnout na vizuální zkoušce. Pokud není uveden požadavek „max“, bude povrch přijatelný a další měření zastaveno, jestliže první naměřená hodnota nepřesáhne 70% předepsané hodnoty na výkrese. Dále je možno pokračovat tak, že první dvě naměřené hodnoty nepřesáhnou předepsanou hodnotu na výkrese. Dále je možné považovat povrch za přijatelný, jestliže z prvních šesti naměřených hodnot pouze jedna přesáhne předepsanou hodnotu atd.

- Dokumentace, nakreslená podle dřívějších norem se neopravuje a proto se má hodnotit podle požadavků předchozích norem. Je to v souladu s ČSN EN ISO 1302 pro zajištění toho, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků podle nové metodiky hodnocení a původních požadavků. Příklad nutnosti tohoto požadavku je především u parametru Rz.

POZNÁMKA Současný parametr Rz (největší výška profilu) je odlišný od dřívějšího parametru Rz (střední hodnota výšky profilu z pěti nejvyšších vrcholů a pěti nejhlubších prohlubní).

- Dokumentací kreslenou podle požadavků souboru starých norem  či nových norem GPS lze v rámci České republiky rozlišit podle toho, že u nové dokumentace je odlišné uspořádání značek. Současné značky mají vodorovný praporek (čaru) a parametry zapsané pod tento praporek (viz obrázek 8). U převzaté zahraniční dokumentace se doporučuje vyjasnění, podle jakého vydání ČSN EN ISO 1302 je dokumentace zpracována, protože ČR nepřevzala předchozí vydání ISO 1302, na rozdíl od většiny zemí.

Obrázek 13

- Pro určování náročnějších požadavků na strukturu povrchu je vhodný konsensus pracovníků konstrukce, technologie a řízení kvality, aby byla zabezpečena realizace předpisu (volba výrobního postupu, nářadí, zajištění měřící techniky a vyhodnocení apod.).

- Pro volbu požadavků parametrů drsnosti Ra lze využít následující informace o dosažitelných hodnotách:

- pro povrchy děr vrtaných šroubovitými vrtáky, jejichž informativní údaje jsou uvedeny v tabulce A.1,

- pro plochy s danou tolerancí, které jsou uvedeny v tabulce A.2. Je určena jen k orientačnímu ověření vhodnosti navrhovaných hodnot. Údaje jsou odvozeny matematickou závislostí ze stupně přesnosti IT 8. Volba hodnot struktury povrchu se však řídí především funkcí plochy

- pro různé výrobní postupy, které uvádí tabulka A.3. Jsou to pouze informativní hodnoty, určené z výsledků měření a porovnání různých materiálů a podmínek výroby.

Tabulka A.1 - Povrchy děr vrtaných šroubovitými vrtáky

| Průměr vrtané díry v mm | Materiál |
| --- | --- |
|  | Ocel | ostatní kovy |
|  | poměr: délka díry / průměr díry |  |
|  | přes - do (včetně) |  |
|  | - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 – a výše |  |
| přes | do (včetně) | Dosažitelná drsnost Ra v μm |
|  | 15 | 12,5 | 25 | 12,5 |
| 15 | 35 | 25 | 50 | 12,5 |
| 35 | 55 | 25 | 50 | 25 |
| 55 | 70 | 25 | 50 | 25 |
| 70 | a výše | 25 | 50 | 25 |

Tabulka A.2 - Informativní hodnoty parametru Ra pro tolerované povrchy

| Rozměry v mm | Stupeň přesnosti IT |
| --- | --- |
|  | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT13 | IT14 |
| přes | do (včetně) | Přibližné hodnoty drsnost povrchu Ra v μm |
|  | 3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| 3 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| 6 | 10 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
| 10 | 18 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 18 | 30 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 |
| 30 | 50 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 |
| 50 | 80 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 |
| 80 | 120 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 120 | 180 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 12,5 |
| 180 | 250 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 12,5 |
| 250 | 315 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 12,5 |
| 315 | 400 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 12,5 |
| 400 | 500 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

Tabulka A.3 - Hodnoty parametrů Ra pro různé výrobní postupy

| Ra v μm | Tváření | Dělení materiálu |
| --- | --- | --- |
|  | Kování včetně zápustkového | Lisování a protlačování | Ražení | Válcování za tepla | Válcování za studena | Válcování závitů | Tažení | Hluboké tažení | Rotační kování |  | Stříhání | Řezání brusným kotoučem | Řezání pilou | Řezání plamenem |
| 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky:

Svislá část čáry udává pravděpodobnou dosažitelnost hodnot Ra běžnou technologií. Šikmá část čáryudává dosažitelnost při specielním technologickém opatření.

Pokračování tabulky A.3

| Ra v μm | Obrábění |
| --- | --- |
|  | Vrtání | Zahlubování | Podélné soustružení | Příčné soustružení | Čelní frézování | Obvodové frézování | Hoblování | Svislé obrážení | Protahování | Vystružování | Zaškrabávání | Pilování | Otryskávání |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pokračování tabulky A.3

| Ra v μm | Obrábění |
| --- | --- |
|  | Rovinné broušení | Obvodové broušení | Vnitřní broušení | Leštění brusným pásem | Honování | Superfiniš | Ultrazvukové dohlazování | Lapování | Broušení v bubnu | Vibrační broušení v bubnu | Elektrochemické | Elektroerozivní |  |
| 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Citované a související podklady

ČSN EN ISO 1302 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků,

ČSN EN ISO 13565-1  Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Povrchy mající strafifikované funkční vlastnosti – Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření,

ČSN EN ISO 13565-2 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Povrchy mající strafifikované funkční vlastnosti – Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního poměru materiálu,

ČSN EN ISO 13565-3 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Povrchy mající strafifikované funkční vlastnosti – Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu,

ČSN EN ISO 12085 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Parametry metody motif,

ČSN EN ISO 11562 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Metrologické charakteristiky fázově korigovaných filtrů,

ČSN EN ISO 4288 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu,

ČSN EN ISO 4287 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu,

ČSN EN ISO 8785 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Nedokonalosti povrchu – Termíny, definice a parametry

ČSN EN 10049 Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků.

# Text boxes

U “X“ 0,08-0,8 / Rz8max 3,3

Výrobní proces

16%

Ra

bod zvratu

Filtr Lf

(síto C)

Filtr Lc

(síto B)

Filtr Ls

(síto A)

Profil vlnitosti

Parametr W

Základní profil

Profil drsnosti

Parametr R

Parametr P

Povrch součásti s celým spektrem vlnových délek

Profil výrobku

Filtr Ls

Parametry

drsnosti

vlnitosti

základního profilu

lr

lr

+

-

lr

Raa

ln

Rt

lr

Zt2

Zt3

Zt1

lr

Rv

Rp

lr

Ln = 5 lr

lr

lr

lr

lr

lr

Zv

Zp

Úřad pro technickou normalizaci,

metrologii a státní zkušebnictví

Centrum technické normalizace, ČVUT Praha, Fakulta strojní

Zt

Xs

střední čára

(osa X)

Profil povrchu

souřadnice Z

Algoritmy profilů

Profil vlnitosti

Profil drsnosti

Filtr Lf

souřadnice X

souřadnice Y

Horní a dolní stanovená mez U nebo L

Typ filtru

Přenosové pásmo

Parametry struktury povrchu

Profil

Charakteristika

Filtr Lc

Základní profil

Příklad provedení

přístroje

Vyhodnocovaná délka

Stanovená mez 16% nebo max

Mezní hodnota

Typ výrobního procesu

Směr nerovností (stop po nástroji)

###### Broušeno

Xs3

Ra 0,8

0,8

Xs2

Xs1

lr

dZ(x)

dX

dZ(x)

dX

dZ(x)

dX

c

Ml2

Ml1

ln

0       20       40        60    80    100

Rmr(c) %

c

ln

Rmr

Rmr0

C1

C0

Rdc

80

100

60

40

20

0

vyhodnocovaná délka  ln

Amplitudová hustota

Hj2

A < Rozteč ≤ B

Hj2

Hj1

ARi

Ls< Rozteč ≤ A

Horní obálka

Wx

Wte

Hwj

AW

Rvk

Rpk

Rk

Mr2

Mr1

100%

0%

μm

1 oblast plošin

2 oblast prohlubní

3 zbytky původních                   výstupků

4 hluboké prohlubně

5 nestabilní oblast

2

4

5

1

3

Rmq

Rvq

Rpq

3s

-3s

0

μm

broušeno

Ra 25

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Rmr (0,1)  0,7

Rk 0,6

Mr1 38%, Mr2 62%

0,8 – 25 / Wa 10

Ra 1,6

– 12λc / Wa 10

Případný druhý řetězec požadavků

První řetězec požadavků

Požadavek na konkrétní výrobní proces

Přídavek materiálu na obrobení

Značka směru stop po nástroji

s konkrétním požadavkem, např.

broušeno

Hj1

AWi